Регламент Окраски WF 761

Регламент окраски полустабильных конструкций кистью с использованием лессирующего покрытия CETOL 761 WF (среднеслойная система для полустабильных конструкций – клееный брус, балки, различные погонажные изделия, обрешётка, сайдинг, отделочная доска для наружных и внутренних работ).

| № | Наименование | Характеристики и | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этапа | условия | материалов |  |
| 1 | Шлифовка | Зернистость абразива не |  | Шлифовка всей окрашиваемой |
|  |  | менее Р 120. |  | поверхности. Шлифовать |
|  |  |  |  | только вдоль волокон |
|  |  |  |  | древесины. |
| 2 | Пропитка | Кистью или распылением |  | Продукт готов к применению. |
|  |  | (обильное, большим | Cetol WV | Рабочая вязкость продукта ок. |
|  |  | соплом). | 885BP | 11 сек в воронке Форда (сопло 4 |
|  |  | Температура воздуха, |  | мм) |
|  |  | поверхности и материала |  | Расход ~ 50-160мл/м.2 В |
|  |  | выше +15° |  | зависимости от способа |
|  |  |  |  | наненсения, породы и |
|  |  |  |  | впитываемости древесины |
|  |  |  |  | (точное значение определяется |
|  |  |  |  | пробой на объекте) |
| 3 | Сушка | При нормальных условиях |  | Время сушки зависит от |
|  |  | (температура воздуха +23 |  | температуры и относительной |
|  |  | °, относительная |  | влажности окружающего |
|  |  | влажность 50%) - время |  | воздуха. |
|  |  | высыхания для |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |
|  |  | около 4-6 часов |  |  |
| 4 | Шлифовка | Зернистость абразива Р |  | Шлифовать легко, для снятия |
|  |  | 240-320 |  | ворса |
| 5 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 761 | Расход ~ 60-80 мл/м.2 |
|  | грунтующего | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |
|  | слоя | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и |
|  |  | относительная влажность |  | впитываемости древесины |
|  |  | поверхности 12-14%. |  | (точное значение определяется |
|  |  | Перед нанесением |  | пробой на объекте) |
|  |  | тщательно перемешать |  | Наносить вдоль волокон, на |
|  |  | продукт. |  | каждый элемент, растягивать от |
|  |  |  |  | начала до конца. |
| 6 | Сушка | При нормальных условиях |  | Время сушки зависит от |
|  |  | (температура воздуха +23 |  | температуры и относительной |
|  |  | °, относительная |  | влажности окружающего |
|  |  | влажность 50%) - время |  | воздуха. |
|  |  | высыхания для |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |
|  |  | около 4 -6 часов. |  |  |
|  |  |  |  | 1 |

Регламент Окраски WF 761

| 7 | Обработка | Кистью. Температура | Kodrin WV456 | Расход ~ 100мл/ м.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | торцов | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |
|  |  | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и |
|  |  | относительная влажность |  | впитываемости древесины |
|  |  | поверхности 12 - 14 % |  | (точное значение определяется |
|  |  | (рекомендуемая) При |  | пробой на объекте) |
|  |  | температуре воздуха +25 °, |  | Наноситься в 1 слой на |
|  |  | относительная влажность |  | хорошо отшлифованную |
|  |  | 55%. Время высыхания – |  | поверхность торца. В случае |
|  |  | около 4 часов |  | необходимости развести водой |
| 8 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 761 | Расход ~ 60-80 мл/м.2 |
|  | промежуточног | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |
|  | о слоя | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и |
|  |  | относительная влажность |  | впитываемости древесины ( |
|  |  | поверхности 12-14%. |  | точное значение определяется |
|  |  | Перед нанесением |  | пробой на объекте) |
|  |  | тщательно перемешать. |  | Нанести вдоль волокон, каждый |
|  |  |  |  | элемент от начала до конца |
| 9 | Сушка | При нормальных условиях |  | Время сушки зависит от |
|  |  | (температура воздуха +23 |  | температуры и относительной |
|  |  | °, относительная |  | влажности окружающего |
|  |  | влажность 50%) - время |  | воздуха. |
|  |  | высыхания для |  |  |
|  |  | дальнейшей обработки - |  |  |
|  |  | около 4 -6 часов |  |  |
| 10 | Нанесение | Кистью. Температура | Cetol WF 761 | Расход ~ 60-80 мл/м.2 |
|  | финишного | воздуха, поверхности и |  | В зависимости от способа |
|  | слоя | материала выше +15°, |  | наненсения, породы и |
|  |  | относительная влажность |  | впитываемости древесины |
|  |  | поверхности 12-14%. |  | (точное значение определяется |
|  |  | Перед нанесением |  | пробой на объекте) |
|  |  | тщательно перемешать. |  | Нанести вдоль волокон, каждый |
|  |  |  |  | элемент от начала до конца. |
| 11 | Сушка | При нормальных условиях |  | Время сушки зависит от |
|  |  | (температура воздуха +23 |  | температуры и относительной |
|  |  | °, относительная |  | влажности окружающего воздуха. |
|  |  | влажность 50%) - время |  | Полный процесс полимеризации – |
|  |  | высыхания для |  | покрытие готово к атмосферным |
|  |  | дальнейшей обработки - |  | нагрузкам-через 7 дней |
|  |  | около 4 -6 часов |  |  |

2

Регламент Окраски WF 761

Условия, необходимые для нанесения покрытий:

- Система покрытия должна состоять из как минимум 3 слоев;

- Толщина сухого слоя для тонкослойной системы для нестабильных конструкций должна быть 20 мкм, для среднеслойной системы для полустабильных конструкций должна быть 80 мкм.

- В соответствии с действующими стандартами DIN 68800 использовать антисептик Sikkens Cetol WV 880 BPD или Cetol WV 885 BPD +, или же грунта с антисептирующими добавками Sikkens Rubbol WP 168 BPD, Cetol WP 567 BPD; по запросу - Sikkens Cetol WP 562 BPD (только от грибков синей гнили);

- Конструкция должна быть тщательно состыкована, а все торцевые срезы должны быть обработаны герметиком Kodrin WV 456 после их предварительной шлифовки. Все соединительные болты должны быть также обработаны герметиком для предотвращения проникновения влаги внутрь конструкции.

- Все светлые самоподборные лессирующие оттенки цветов не гарантированы производителем ЛКМ в качестве долгосрочных стабильных систем, не зависимо от того, в каких погодных условиях они будут применяться, в нормальных или критичных. Темные оттенки не следует применять на породах древесины с высоким содержанием смолы.

- Самыми стабильными и долгослужащими системами являются укрывистые. Из лессирующих самыми стабильными являются рекомендованные цвета из палитры коллекциq «Joinery Color Classic» для среднеслойных систем (WF 761 и WF 791) и

«Never ending impression» для тонкослойной системы (WF 771).

- Все горизонтальные элементы конструкции должны быть зафиксированы под углом 15°

- Радиус закругления фасок кромки и пластин должен составлять как минимум

2мм.

- Конструкция подлежит ежегодному техническому аудиту для выявления повреждений, которые необходимо незамедлительно исправить.

- По истечении гарантийного срока эксплуатации конструкции провести аудит, смыть грязь и провести подновление лакокрасочной плёнки (нанести

- слой финишного продукта того же цвета).